#### Antipluviol S

Hydrofobowy, bezbarwny preparat do impregnacji powierzchni, na bazie żywic siloksanowych

##### ZAKRES STOSOWANIA

Bezbarwne zabezpieczenie konstrukcji betonowych, tynków, betonu komórkowego, cegieł okładzinowych, betonowych płyt elewacyjnych, kamienia naturalnego i konglomeratów, plytek ceramicznych nie emaliowanych, itp., przed działaniem deszczu.

##### Przykłady stosowania

- Zabezpieczanie otynkowanych ścian przed zawilgoceniem przez wody opadowe.

- Profilaktyczne zabezpieczanie betonu architektonicznego przed karbonatyzacją.

- Bezbarwne zabezpieczanie hydrofobowe budowli zabytkowych i historycznych lub budowli o specyficznej architekturze.

- Zabezpieczenie przed wnikaniem wody do ścian i murów wykonanych z cegły, kamienia syntetycznego i nasiąkliwych płytek ceramicznych.

##### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Antipluviol S jest bezbarwną cieczą na bazie rozpuszczonych żywic siloksanowych, charakteryzującą się wysoką zdolnością do impregnacji wszystkich nasiąkliwych materiałów mineralnych stosowanych w budownictwie.

Po naniesieniu na powierzchnię chłonną Antipluviol S wnika głęboko w podłoże i reaguje z wilgocią w nim zawartą, co powoduje powstanie na powierzchni materiału warstwy zabezpieczającej przed wnikaniem wody.

Dzięki tym własnością preparat Antipluviol S skutecznie chroni przed działaniem agresywnych czynników atmosferycznych, które wraz z wodą wnikają do wnętrza materiału i nie ma wpływu na zmianę koloru materiału. Antipluviol S nie tworzy błony i dlatego jedynie w niewielkim stopniu zmienia zdolność do dyfuzji pary wodnej.

Antipluviol S odznacza się ponadto dużą odpornością na zmydlanie i promieniowanie UV.

ZALECENIA

Impregnacja preparatem Antipluviol S nie jest zalecana w następujących przypadkach:

- płaszczyzny poziome (tarasy);

- elementy kondygnacji podziemnej;

- zbiorniki wodne;

- elementy budowli narażone na działanie wody pod ciśnieniem;

- powierzchnie gipsowe;

- tynki syntetyczne i dekoracyjne malowane farbami syntetycznymi.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, mocne, wytrzymałe i stabilne, wolne od kurzu, farb, wosków i innych substancji zmniejszających wnikanie impregnatu Antipluviol S w podłoże. Wybór metody czyszczenia zależy od stopnia zanieczyszczenia starego podłoża, przeważnie wystarczające jest mycie zimną wodą.

Czyszczenie gorącą wodą lub parą zaleca się w przypadku, gdy powierzchnia jest zanieczyszczona tłuszczami lub olejem.

Powierzchnie, które nie są zanieczyszczone należy zmieść szczotką a następnie starannie odkurzyć sprężonym powietrzem.

Preparat Antipluviol S należy nanosić tylko na suche podłoża.

Przygotowanie produktu

Antipluviol S jest produktem gotowym do użycia, nie wolno go rozcieńczać wodą lub rozpuszczalnikami.

Nanoszenie preparatu

Skuteczność i trwałość hydrofobowego działania preparatu Antipluviol S zależy od głębokości jego wnikania do materiału.

Parametr chłonności zależy od porowatości zabezpieczanego materiału i ilości nanoszonego preparatu.

W przypadku dużych powierzchni Antipluviol S nanosić poprzez natrysk, małe powierzchnie oraz powierzchnie z dużą ilością okien można pokrywać wałkiem lub pędzlem.

Antipluviol S nanosi się do całkowitego nasycenia powierzchni. W tym celu konieczne jest wykonanie 2 - 3 warstw, nanoszonych w odstępach co 2 godziny.

Powierzchni zabezpieczonych preparatem Antipluviol S nie można później malować farbą: malowanie powierzchni należy przeprowadzić przed impregnacją przy użyciu farb nieorganicznych (np. farby silikatowe). W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie próby ewentualnej zmiany koloru.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Antipluviol S zawiera łatwopalne rozpuszczalniki, środki szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska wodnego.

Podczas nanoszenia zaleca się stosowanie okularów ochronnych oraz przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących produktów łatwopalnych : nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.

W przypadku nanoszenia w zamkniętym pomieszczeniu, zapewnić dobrą wentylację. Ubrania zabrudzone impregnatem muszą być natychmiast zmienione.

Resztki preparatu traktować jako substancja niebezpieczna.

Czyszczenie

Narzędzia i sprzęt używane do impregnacji można czyścić przy użyciu rozpuszczalników (benzyna, substytuty terpentyny, itp.).

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od chłonności podłoża i wynosi:

Beton:	     		0,15 – 0,30 kg/m² na warstwę

Tynk:			0,25 – 0,60 kg/m² na warstwę

Mur:			0,30 – 1,00 kg/m² na warstwę

Kamień naturalny:	0,10 – 0,30 kg/m² na warstwę

OPAKOWANIA

Pojemniki 5 kg i 10 kg.

PRZECHOWYWANIE

Antipluviol S możne być przechowywany przez 12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach i w suchym miejscu, z daleka od źródeł ciepła i ognia.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

### UWAGI

Powyższe  dane  należy  traktować  wyłącznie  jako  ogólne  wskazówki. Niezależne  od  nas  warunki  pracy  i  różnorodność  materiałów  wykluczają  jakiekolwiek  roszczenia  wynikające  z  tych  danych.  W  przypadku  wątpliwości  zalecane  jest  przeprowadzenie  badań  własnych.

MAPEI udziela  gwarancji  jedynie  co  do  nie  zmienionej  jakości  swoich  produktów.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Konsystencja:				ciecz

Kolor:					bezbrawny

Ciężar własny (kg/dm³):		0,830

Przechowywanie:			12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,

w suchym miejscu

Zawartość ciał stałych:		7,5%

Lepkość wg Brookfielda igła 1-100 obrotów (mPa·s):	11

Szkodliwość wg dyrektywy 88/379 CEE:	szkodliwy, wysoce łatwopalny. Przed użyciem zapoznać się z punktem „Środki ostrożności i bezpieczeństwa” oraz informacjami na opakowaniu i w karcie bezpieczeństwa.

###### Kod celny:						3823 90 95

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE

Czas schnięcia powierzchniowego:			1 godzina

Czas między nanoszeniem warstw:			2 godziny

Temperatura nanoszenia:				od +5°C do +30°C

Discrizioni sotto le foto:

- Nanoszenie pędzlem impregnatu Antipluviol S

- Powierzchnia muru zaimpregnowana środkiem Antipluviol S