Keralastic i Keralastic T

Dwuskładnikowe, poliuretanowe kleje o wysokich parametrach,
do płytek ceramicznych i materiałów z kamienia

KLASYFIKACJA WG PN-EN 12004:2002

Keralastic jest klejem o podwyższonych parametrach (2), na bazie żywic reaktywnych (R), klasy R2.

Keralastic T jest klejem o podwyższonych parametrach (2), na bazie żywic reaktywnych (R), bez efektu spływania (T), klasy R2T.

Kleje Keralastic i Keralastic T są oznakowane symbolem CE zgodnie z certyfikatami, odpowiednio, ITT Nr 25040320/Gi (TUM) i ITT Nr 25040471/Gi (TUM), wydanymi przez Laboratoriom Politechniki Monachijskiej (Niemcy).

ZAKRES STOSOWANIA

Montaż płytek ceramicznych, materiałów z kamienia oraz mozaiki każdego typu na posadzkach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na:

- podkładach, tynkach, podłożach betonowych, asfalcie, drewnie, metalu, PVC, wzmocnionym poliestrze, azbestocemencie, powierzchniach gipsowych, płytach kartonowo- gipsowych itp.

PRZYKŁADY  ZASTOSOWANIA

- Montaż płytek ceramicznych, materiałów z kamienia i wszelkich typów mozaiki w pomieszczeniach mokrych: prysznice, łazienki, prefabrykowane kabiny prysznicowe;

- Montaż płytek ceramicznych i mozaiki na powierzchniach wykonanych z drewna, np. w kuchniach, na blatach roboczych, w celu uzyskania wodoszczelnego podłoża.

- Klejenie płytek ceramicznych, kamienia i mozaiki na balkonach, tarasach zewnętrznych, użytkowanych płaskich dachach oraz na kopułach.

- Montaż kamienia naturalnego i aglomeratów (marmur każdego typu, łupek, itp.), również narażonych na przemieszczenia i odkształcenia pod wpływem wilgoci (klasa C stabilności wymiarowej według standardów Mapei).

Montaż płytek ceramicznych i kamienia na podłożach odkształcalnych i narażonych na wibracje.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Keralastic i Keralastic T są dwuskładnikowymi, elastycznymi i wodoszczelnymi klejami, nie zawierającymi rozpuszczalników ani wody. Powstają przez zmieszanie bazy poliuretanowej (składnik A) i specjalnego utwardzacza (składnik B).

Po dokładnym wymieszaniu składników powstaje pasta o następujących właściwościach:

- bardzo dobre właściwości robocze;

- doskonała trwałość i odporność na starzenie;

- doskonała przyczepność do wszystkich powierzchni stosowanych w budownictwie;

- bezskurczowe utwardzanie - na skutek reakcji chemicznej (aż do uzyskania wysokiej wytrzymałości);

- wysoka odkształcalność;

- w przypadku Keralastic T - wysoka tiksotropowość: może być stosowany na powierzchniach pionowych bez efektu spływania, zapobiega spływaniu nawet dużych i ciężkich płytek.

ZALECENIA

- Nie stosować na bardzo wilgotnych powierzchniach lub tam, gdzie występuje ryzyko wystąpienia podciągania wilgoci.

- Składniki są dostarczane w odpowiednio odmierzonych ilościach, dlatego błędy przy mieszaniu są praktycznie niemożliwe. Należy wykorzystywać całe opakowania. Niewłaściwe proporcje mieszania mogą spowodować zaburzenia procesu wiązania podczas utwardzania.

- Produkt należy stosować w temperaturze pomiędzy +10 °C i +30 °C.

W przypadku stosowania na powierzchniach narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie, należy najpierw skonsultować się z działem technicznym Mapei.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być wysezonowane, wytrzymałe mechanicznie, bez luźno związanych części, powłok malarskich, zabrudzeń z olejów, smarów, wosku oraz odpowiednio suche.

Podłoża betonowe powinny być tak wysezonowane aby po przyklejeniu płytek nie zachodziło w nich zjawisko skurczu. Wiosną i latem tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości. Podkłady cementowe powinny być sezonowane przez przynajmniej 28 dni, chyba że zostały wykonane ze specjalnych produktów Mapei do wykonywania szybkoschnących podkładów takich jak Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem lub Topcem Pronto. Jeśli te zasady nie są przestrzegane, przyczepność Keralastic 
i Keralastic T do podłoża może ulec znacznemu osłabieniu.

Jeśli na powierzchniach metalowych występuje rdza, należy ją usunąć metodą mechaniczną. Powierzchnie gipsowe, płyty kartonowo-gipsowych i podłoża anhydrytowe powinny być wzmocnione przez zagruntowanie preparatem Primer EP lub Mapeprim SP.

Przygotowanie zaprawy klejącej

Oba składniki Keralastic i Keralastic T są pakowane razem w wiaderkach, w odpowiednio dobranych proporcjach:

- składnik A: szary lub biały, 94 części wagowe,

- składnik B: przezroczysty, słomkowy, 6 części wagowych.

Proporcja mieszania składnika żywicznego (składnik A) i utwardzacza (składnik B) jest stała i jakiekolwiek modyfikacje mogą spowodować nieprawidłowe wiązanie produktu.

Utwardzacz (składnik B) należy wlać do składnika A i dobrze wymieszać, do uzyskania jednolitej, odpowiednio - szarej lub białej pasty. Zaleca się stosowanie wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego, w celu zapewnienia dokładnego wymieszania składników i uniknięcia przegrzania mieszanki, co mogłoby spowodować skrócenie czasu zachowania właściwości roboczych. Przygotowaną mieszankę należy wykorzystać w ciągu 50 – 60 minut.

Nanoszenie zaprawy klejącej

Należy nanieść na podłoże jednolitą warstwę Keralastic lub Keralastic T, używając szpachli zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby zapewnić przynajmniej 65 – 70 % wypełnienia spodniej powierzchni płytki (patrz: „zużycie”).

Przy montażu na zewnątrz, spodnia strona płytek powinna być całkowicie pokryta klejem. Gdy wymagane jest zarówno przyklejenie jak i zapewnienie wodoszczelności, na przykład na drewnianych kuchennych blatach roboczych, należy postępować zgodnie z jedną spośród wymienionych poniżej procedur:

- Gładką stroną szpachli nanieść równomiernie na podłoże warstwę KERALASTIC o grubości przynajmniej 2 mm; następnie całą powierzchnię przeciągnąć szpachlą zębatą, ale bez redukowania głębokości do mniej niż 1 mm. Ta grubość powinna być zachowana nawet po ułożeniu płytek, szczególnie jeśli spód płytek ma głębokie rowki czy żłobienia;

- Gładką szpachlą nanieść na podłoże równomierną warstwę kleju KERALASTIC o grubości 1 mm w celu utworzenia warstwy wodoszczelnej; po stwardnieniu (należy odczekać 24 godziny) nałożyć drugą warstwę Keralastic używając szpachli zębatej.

MONTAŻ PŁYTEK

Płytki powinny być całkowicie suche.

Płytki podczas układania należy dociskać w celu zapewnienia dobrego kontaktu z klejem i wypełnienia spodniej strony płytki. Jeśli Keralastic lub Keralastic T ma również spełniać funkcję membrany wodoszczelnej, należy się upewnić, że żadne wystające elementy struktury spodniej strony płytki nie przechodzą przez warstwę świeżego kleju.

Jeśli Keralastic lub Keralastic T są stosowane do montażu na szczególnie odkształcalnych podłożach, wszystkie okładziny z płytek większych niż 5 x 5 cm powinny być układane z zastosowaniem szerokich spoin.

Czas otwarty Keralastic i Keralastic T przy normalnych temperaturach i wilgotności wynosi około 50 minut. Ewentualne korekty położenia płytek należy przeprowadzić w ciągu 90 minut.

Czas wiązania jest ściśle związany z temperaturą otoczenia (patrz tabela poniżej).

Czas wiązania Keralastic i Keralastic T w zależności od temperatury:

| Temperatura (°C) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas (godzina) | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 |

SPOINOWANIE I USZCZELNIANIE

Spoiny pomiędzy płytkami mogą być fugowane po 12 godzinach z zastosowaniem odpowiednich cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania Mapei, dostępnych w szerokiej gamie kolorów.

Złącza dylatacyjne należy wypełnić specjalnymi masami uszczelniającymi Mapei.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Podłogi mogą być obciążone ruchem  pieszym po 12 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Powierzchnie są gotowe do użytku po 7 dniach.

Czyszczenie

Narzędzia, wiadra i ubrania można łatwo wyczyścić alkoholem zanim rozpocznie się proces wiązania. Po stwardnieniu Keralastic można usuwać mechanicznie lub za pomocą preparatu Pulicol.

ZUŻYCIE

Klejenie ceramiki i materiałów z kamienia:

- mozaika i małe formaty płytek (szpachla zębata nr 4): 2,5 kg/m2

- płytki o normalnych formatach (szpachla zębata nr 5): 3,5 kg/m2

- duże formaty płytek, marmur i inne kamienie (podwójne smarowanie): 5 kg/m2

OPAKOWANIA

Keralastic i Keralastic T są dostępne w podwójnych metalowych wiadrach o następujących pojemnościach:

10 kg (składnik A 9,4 kg + składnik B 0,6 kg)

5 kg (składnik A 4,7 kg + składnik B 0,3 kg)

PRZECHOWYWANIE

Keralastic i Keralastic T zachowują swoje właściwości przez przynajmniej 24 miesiące, jeśli są przechowywane w zamkniętych opakowaniach. Składnik B (utwardzacz) powinien być przechowywany w ciepłym miejscu aby uniknąć krystalizacji przy niskich temperaturach (przynajmniej +10 °C). W przypadku wystąpienia krystalizacji, przed użyciem, rozpuścić przez ogrzanie. Przed zastosowaniem wyrób należy wymieszać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składniki A Keralastic i Keralastic T są drażniące przy bezpośrednim kontakcie z oczami i skórą, i mogą powodować uczulenie.

Składnik B Keralastic i Keralastic T to preparat silnie żrący i szkodliwy przy bezpośrednim kontakcie ze skórą
i w przypadku połknięcia. Należy unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i zawsze nosić rękawice ochronne podczas wykonywania prac. Przy przelewaniu składnika B i podczas mieszania nosić rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli pojawi się uczulenie, skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

Keralastic i Keralastic T są niebezpieczne dla organizmów wodnych: nie usuwać do środowiska.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

UWAGI

Pomimo, że powyższe dane techniczne i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy, to informacje te w każdym przypadku należy traktować jedynie jako orientacyjne i takie, które podlegają weryfikacji po okresie dłuższego stosowania danego wyrobu. W związku z powyższym, przed zamiarem zastosowania tego wyrobu, należy koniecznie sprawdzić czy jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania. W każdym też przypadku pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

| DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU |  |
| --- | --- |
| Produkt odpowiada normom : | - europejskiej EN 12004 jako R2, R2T - ISO 13007-1 jako R2, R2T - amerykańskiej ANSI A 118.5-1999 - kanadyjskiej 71 GP 29 M |

| WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Składnik A |  | Składnik B |
| Konsystencja: |  | gęsta pasta |  | Rzadka ciecz |
| Kolor: | Keralastic | biało-szary |  | Przezroczysty, słomkowy |
|  | Keralastic T | biało-szary |  | przezroczysty, słomkowy |
| Gęstość (g/cm3): | Keralastic | 1,50 |  | 0,93 |
|  | Keralastic T | 1,56 |  | 0,93 |
| Zawartość suchej substancji (%): |  | 97 |  | 100 |
| Lepkość wg Brookfield’a (mPa•s): | Keralastic | 800 000 (# F – 2,5 obr./min.) |  | 25 (#1 – 50 obr./min.) |
|  | Keralastic T | 1 800 000 (# F – 2,5 obr./min.) |  | 46 (#1 – 50 obr./min.) |
| Przechowywanie: | 24 miesiące w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze niższej niż +10 °C aby uniknąć krystalizacji (która jest procesem odwracalnym). |  |  |  |
| Szkodliwość wg EC 99/45: |  |  | drażniący | żrący |
|  | Przed zastosowaniem zapoznać się z paragrafem „Środki ostrożności i bezpieczeństwa” oraz informacjami na opakowaniu i w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. |  |  |  |
| Kod celny: | 3506 91 00 |  |  |  |
| PARAMETRY UŻYTKOWE WYROBU przy +23°C i wilgotności względnej 50% |  |  |  |  |
| Wagowe proporcje mieszania: | składnik A : składnik B = 94 : 6 |  |  |  |
| Konsystencja mieszanki: | bardzo gęsta |  |  |  |
| Gęstość właściwa mieszanki (kg/m3): | Keralastic |  | 1450 |  |
|  | Keralastic T |  | 1520 |  |
| Lepkość wg Brookfield’a (mPa•s) | Keralastic |  | 400 000 (# F – 2,5 obr./min.) |  |
|  | Keralastic T |  | 800 000 (# F – 2,5 obr./min.) |  |
| Czas zachowania właściwości roboczych: | 30 – 40 minut |  |  |  |
| Zakres temperatur stosowania: | od +10 °C do +30 °C |  |  |  |
| Czas otwarty (zgodnie z EN 1346): | 50 minut |  |  |  |
| Czas korygowalności: | 90 minut |  |  |  |
| Czas wiązania: - początkowe: - ostateczne: | 6 godzin 8 godzin |  |  |  |
| Obciążenie ruchem pieszym: | po 12 godzinach |  |  |  |
| Pełne obciążenie: | po 7 dniach |  |  |  |
| PARAMETRY KOŃCOWE: |  |  |  |  |
| Wytrzymałość na ścinanie zgodnie z PN-EN 12003:1999 (N/mm2): - początkowa: - po zanurzeniu w wodzie: - po szoku termicznym: | 2,6 2,0 2,4 |  |  |  |
| Odporność na starzenie: | wysoka |  |  |  |
| Odporność na oleje i rozpuszczalniki: | dobra |  |  |  |
| Odporność na kwasy i alkalia: | dobra |  |  |  |
| Odporność na temperaturę: | od -40 °C do +100 °C |  |  |  |
| Odkształcalność: | wysoce odkształcalny |  |  |  |