# MAPEFLUID N200

## DOMIESZKA SILNIE UPLASTYCZNIAJĄCA

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Mapefluid N200 jest domieszka płynną, silnie uplastyczniającą do wyrobu betonu wysokiej jakości (wodoszczelnego, trwałego i o wysokiej wytrzymałości).

## PRZEZNACZENIE

Ze względu na wysoką urabialność bez nadmiaru wody w masie betonowej (klasa konsystencji S4 oraz S5 wg UNI 9858 i ENV 206), beton z dodatkiem Mapefluid N200 jest łatwy do układania w stanie świeżym i wykazuje wysoką jakość po stwardnieniu.

Mapefluid N200 nadaje się do wszystkich zastosowań gdzie wymagane jest wysoka urabialność oraz niski stosunek wodno – cementowy.

Główne zastosowania:

- prefabrykacja;

- betony towarowe (zwłaszcza w zimnym klimacie);

- betony pompowane;

- do betonowych konstrukcji masywnych.

## Typowe zastosowania

Oprócz działania uplastyczniającego Mapefluid N200 wykazuje nieznaczne działanie opóźniające twardnienie cementu. Według normy ASTM C 494 domieszka ta zalicza się do grupy F. Dzięki kombinacji powyższych dwóch efektów Mapefluid N200 jest domieszką uplastyczniającą szczególnie zalecaną do:

- beton do prefabrykatów

- beton towarowy do konstrukcji wodoszczelnych: oczyszczalnie, zbiorniki, kanały, tunele, itp.

- beton towarowy do konstrukcji żelbetowych i sprężonych eksploatowanych w warunkach działania czynników agresywnych (dźwigary, słupy, nawierzchnie mostów i wiaduktów);

- beton towarowy wysokiej jakości do konstrukcji o wytrzymałości na ściskanie większej niż Rck = 25 MPa;

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Mapefluid N200 stanowi 40%-owy roztwór wodny aktywnych polimerów, które powodują powstanie dyspersji ziaren  cementu (tablica Dane Techniczne). Działanie domieszki Mapefluid N200 można wykorzystać stosując jeden z trzech sposobów:

- w celu zmniejszenia ilości wody zarodowej w porównaniu z betonem posiadającym tą samą urabialność ale bez dodatku domieszki, w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, zwiększonej wodoszczelności i lepszej trwałości (Tablica Właściwości Betonu);

- dla poprawienia urabialności w porównaniu z betonem posiadającym tą samą urabialność ale bez dodatku domieszki, który bez jej dodatku jest trudny do wylewania (beton niskoplastyczny lub plastyczny);

- dla zmniejszenia zarówno ilości wody jak i cementu w jednakowym stosunku tak, aby nie uległ zmniejszeniu współczynnik wodno-cementowy a więc parametry betonu, oraz urabialność w porównaniu z parametrami betonu bez domieszki. W tym przypadku osiągana jest zarówno korzyść ekonomiczna (koszt domieszki jest niższy niż koszt cementu) jaki i zwiększenie parametrów technicznych skutkiem zmniejszenia skurczu, pełzania i naprężeń termicznych spowodowanych ciepłem wydzielanym w procesie uwadniania cementu. Metoda ta zaleca jest zwłaszcza do betonu o dużej ilości cementu (>350 kg/m³).

Na rys. 2 przedstawiono trzy sposoby stosowania domieszki Mapefluid N200

Specyficzne działanie tej domieszki można regulować tak, aby otrzymać pożądane rezultaty (większą wytrzymałość, lepszą urabialność, mniejszy współczynnik cementowy) zmniejszając proporcje ilościowe domieszki od 0,5 do 1,5 % w stosunku do wagi cementu. Im większa dawka tym większy będzie efekt działania domieszki.

## ZALECENIA

Chociaż nie istnieją konkretne przeciwwskazania co do zastosowań domieszki Mapefluid N200, to można korzystnie stosować inne domieszki w następujących aplikacjach:

- do betonowania w niskich temperaturach - Mapefluid R104 lub Mapefluid X404 zalecany do zachowania urabialności początkowej zaprawy.

SPOSÓB STOSOWANIA

Domieszkę Mapefluid N200 najlepiej jest dodać po załadowaniu do betoniarki pozostałych składników (wody, cementu, kruszyw). Działanie domieszki jest skuteczniejsze jeżeli dodana jest później. Domieszka Mapefluid N200 działa najskuteczniej wtedy, gdy cząstki cementu i kruszywa zostały już zwilżone, natomiast efektywność jej jest najniższa przy mieszaniu na sucho ze składnikami mieszanki, zwłaszcza porowatymi, które ją częściowo absorbują.

Wskazane jest rozpoczęcie dodawania domieszki przy pomocy automatycznego dozownika po wprowadzeniu do betoniarki przynajmniej połowy ilości wody zarobowej.

Niektórzy użytkownicy wolą dodawać domieszkę na placu budowy bezpośrednio przed wylewaniem mieszanki, ponieważ wykazuje ona wtedy najsilniejsze działanie (o ile składniki stałe mieszaniny zostały już zwilżone). Wtedy jednak należy dokładnie i długo mieszać masę w betoniarce przy maksymalnej prędkości obrotów. Warto przy tym zauważyć, że przy średnim zużyciu domieszki  1 – 1,2 %  można zamienić beton plastyczny (opad stożka 20-30 mm) na beton samopoziomujący się (opad stożka 220 mm).

Nie łatwo jest jednak to osiągnąć na placu budowy ze względu na trudności w wytwarzaniu, transportowaniu i dostawach betonu o takiej konsystencji (opad stożka 20-30 mm przed dodaniem domieszki) przy zachowaniu jego jednorodności).